go athena

line x loc=0.00 spac=0.10

line x loc=5 spac=0.010

line x loc=10 spac=0.10

line y loc=0.00 spac=0.10

line y loc=5 spac=0.10

#

init silicon boron resistivity=50 orientation=100 two.d

#

deposit oxide thick=0.02 division=5

#

deposit nitride thick=0.08 division=5

#

deposit photoresist thick=0.5 division=5

#

#

etch start x=0.00 y=-0.6

etch cont x=1.00 y=-0.6

etch cont x=1.00 y=1

etch done x=0.00 y=1

etch start x=10 y=-0.6

etch cont x=9 y=-0.6

etch cont x=9 y=1

etch done x=10 y=1

#

method viscous

diffus time=50 seconds temp=1000 weto2

#

deposit oxide thick=1.5

#

etch oxide start x=0 y=-2

etch cont x=10 y=-2

etch cont x=10 y=-0.5

etch done x=0 y=-0.5

etch photoresist start x=0.9 y=-2

etch cont x=9.1 y=-2

etch cont x=9.1 y=0

etch done x=0.9 y=0

etch nitride start x=0.9 y=-2

etch cont x=9.1 y=-2

etch cont x=9.1 y=0

etch done x=0.9 y=0

#

implant boron dose=6e11 energy=70 monte tilt=0 rotation=0 amorph

implant boron dose=1e12 energy=25 monte tilt=0 rotation=0 amorph

#

#

diffus time=6 hours temp=1100

#

etch oxide start x=1.00 y=-0.03

etch cont x=9.00 y=-0.03

etch cont x=9.00 y=0

etch done x=1.00 y=0

#

method viscous

diffus time=1720 seconds temp=900 dryo2 hcl.pc=3

#

deposit polysilicon thick=0.5

#

etch polysilicon start x=4.7 y=-2.00

etch cont x=4.7 y=0.00

etch cont x=0.00 y=0.00

etch done x=0.00 y=-2.00

etch polysilicon start x=5.3 y=-2.00

etch cont x=10 y=-2

etch cont x=10 y=0

etch done x=5.3 y=0

#

implant arsenic dose=2.5e15 energy=50 monte tilt=0 rotation=0 amorph

diffus time=4 hours temp=1000

deposit oxide thick=0.5

rate.etch mach=dr2 rie oxide dir=0.55 iso=0.00 u.m

#

etch mach=dr2 time= 45 second dt.max=.2

rate.etch mach=dr2 rie oxide dir=0.35 iso=0.30 u.m

#

etch mach=dr2 time=45 second dt.max=.2

#

#

etch start x=2.00 y=-0.12

etch cont x=8.00 y=-0.12

etch cont x=8.00 y=-6.00

etch done x=2.00 y=-6.00

struct outfile=onetolast.str

deposit oxide thick=0.02 division=5

implant arsenic dose=5e15 energy=60 monte tilt=0 rotation=0 amorph

diffus time=6 hours temp=1000

struct outfile=dep.str

tonyplot dep.str

quit